靖江市济达胶粘带有限公司

产 品 说 明

★JD8010系列双面胶：

PET双面胶是以PET为基材，双面涂布亚克力胶，覆离型材料组成。可以分无基材、双层、三层双面胶，基材颜色可以是透明、黑色、白色等，离型材料可以用离型膜、离型纸，现有常规产品（见下表）剥离力在：600g—2000g左右，也有根据客户样品要求来定产品厚度及剥离力，并可以双面不同剥离。

| 产 品 名 称 | 产品型号 | 基材厚度 （mm） | 总 厚 （mm） | 剥 离 力 gf/25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03T透明双面胶 | JD8010-3 | 0.012 | 0.03±0.002 | 700g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.05T透明双面胶 | JD8010-5 | 0.012 | 0.05±0.002 | 1000g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.05T增粘双面胶 | JD8010-5Z | 0.012 | 0.05±0.002 | 2000g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.08T透明双面胶 | JD8010-8 | 0.025 | 0.08±0.002 | 1200g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.1T双面胶 | JD8010-10 | 0.04 | 0.1±0.002 | 1400g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.06T黑色双面胶 | JD8010B-6 | 0.025 | 0.06±0.002 | 1200g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.08T黑色双面胶 | JD8010B-8 | 0.025 | 0.08±0.002 | 1200g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.1T黑色双面胶 | JD8010B-10 | 0.05 | 0.1±0.002 | 1400g±100g（可双面不同剥离） |
| 0.28T黑色双面胶 | JD8010B-28 | 0.025 | 0.08±0.002 | 1200g±100g（可双面不同剥离） |

★JD2005、JD2011等系列透明PET保护膜；

PET保护膜是以PET为基材，单面涂布亚克力系列胶水，覆离型膜（离型纸）组成，也可以单硅离型膜为基材，PET面涂布胶水，直接收卷。JD2005系列产品的特点是：超低粘性,有良好的吸附能力与排气性能。常规产品见下表：

| 产 品 名 称 | 产品型号 | 基材厚度 （mm） | 总 厚 （mm） | 剥 离 力 gf/25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4c透明保护膜 | JD200540-XX | 0.04 |  | 3g±1g（可5±1） |
|  | JD201140-XX | 0.04 |  | 10g、15g、25g、35g、60g、110g等 |
| 5c透明保护膜 | JD200550-XX | 0.05 |  | 3g±1g（可5±1） |
|  | JD201150-XX | 0.05 |  | 10g、15g、20g、35g、60g等 |
| 7.5c透明保护膜 | JD200575-XX | 0.07 |  | 3g±1g（可5±1） |
|  | JD201175-XX | 0.07 |  | 10g、15g、25g、30g、65g等 |
| 10c透明保护膜 | JD2011100-XX | 0.1 |  | 10g、15g、25g等 |

*此列系可以使用兰色PET、红色PET、绿色PET为基材，剥离力也可根据客户要求定制。

★JD3001系列硅胶保护膜：

硅胶保护膜是以PET为基材，单面涂布硅胶，覆离型膜组成。该产品特点是：对平滑表面有超强吸附力并消除气泡，超低粘性易剥离，并可反复揭贴，在高温的环境下有良好的保持力。现常规产品见下表：

| 产 品 名 称 | 产品型号 | 基材厚度 （mm） | 总 厚 （mm） | 剥 离 力 gf/25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05T硅胶保护膜 | JD300150 | 0.05 | 0.065±0.002 | 3±1 |
| 0.075T硅胶保护膜 | JD300175 | 0.07 | 0.085±0.002 | 3±2 |

★JD2006、JD2015、JD2055等系列黑麦拉：

此产品是以黑色PET为基材，单面涂布亚克力系列胶水，覆离型膜（离型纸）组成。

| 产 品 名 称 | 产品型号 | 基材厚度 （mm） | 总 厚 （mm） | 剥 离 力 gf/25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05T黑麦拉 | JD200625B-1 | 0.025 | 0.05±0.002 | 1200g±100g |
| 0.06T黑麦拉 | JD201538B | 0.025 | 0.05±0.002 | 1400g±100g |
| 0.08T黑麦拉 | JD205570B-2 | 0.07 | 0.08±0.002 | 1200g±100g |
| 0.1T黑麦拉 | JD200675B-0.7 | 0.075 | 0.1±0.002 | 1300g±100g |
| 0.18黑麦拉 | JD2006150B-1.5 | 0.15 | 0.18±0.005 | 1200g±100g |

★ 白色反射片涂胶：

此产品是以白色反射片为基材，单面涂布亚克力系列胶水，覆离型膜组成，基材厚度有：0.15mm、0.188mm等。

★ BOPP胶带：

此产品是BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜为基材，经过加温均匀涂抹压敏胶，是轻工业类企业、公司、个人生活中不可缺少的用品，本公司生产基材为0.05mm、0.06mm的产品，剥离力10g-120g范围内。

备注：1.以上数据仅供参考，不作验收标准；

2.请用户自行确认产品适用性，若有特殊要求请洽业务。

- 保护膜

细分：高、中、低粘、硅胶保护膜、PU保护膜

- 双面胶带

细分：透明PET双面胶带、黑色PET双面胶带、棉纸双面胶带、黑白双面胶带、AB面轻重剥离胶带、黑白AB面轻重剥离胶带

- BOPP胶带

细分：5c（高、中、低粘）、6c（高、中、低粘）

- 绝缘胶带

细分：黑色PET绝缘胶带、白色PET绝缘胶带、0.188反射片涂胶产品

五、承接各种材料来料加工